SECTION 08 63 00 – SPÉCIFICATION DU SYSTÈME DE PUITS DE LUMIÈRE STRUCTUREL EN PANNEAUX SANDWICHS EN FIBRE DE VERRE TRANSLUCIDES ISOLÉS ET AMOVIBLES

PARTIE 1 Revise this section by deleting and inserting text to meet project-specific requirements.

Specifier: Consult Structures Unlimited, Inc. for assistance at info@structutresunlimitedinc.com or 1-800-225-3895.

Some specification choices are very involved and require consultation in order for the project’s performance to be as desired by the Owner and Architect.

- GÉNÉRALITÉS

      - RÉSUMÉ

        - La section comprend le système de lanterneau structurel amovible tel qu'illustré et spécifié. Les travaux comprennent la fourniture et l'installation:

          - Superstructure à poutre caisson en aluminium avec crochets de levage permanents

          - Panneaux sandwichs translucides isolés préfabriqués en usine

          - Système d'installation en aluminium avec boulons d'ancrage accessibles de l'extérieur

          - Solin flexible

        - Sections connexes:

Insert sections in subparagraph below that contain requirements the Contractor might expect to find in this section but are specified in other sections.

          - <Insérer les sections connexes>

      - SOUMISSIONS

        - Soumettre les données sur les produits du fabricant. Inclure les détails de construction, les descriptions des matériaux, les profils et les finitions des composants.

        - Documents LEED:

Retain paragraphs below if LEED V3 or V4 is required.

          - Rapports d'essais en laboratoire pour le crédit SS 7.2 : Pour les matériaux de couverture dont l'indice de réflectance solaire (IRS) pour un minimum de 75 % de la surface du toit est de 29 ou plus pour un toit à forte pente (>2:12) selon la norme ASTM E 1980.  L'émittance doit être supérieure à 0,90 selon ASTM E 408 ou ASTM C 1371.

          - Données sur les produits pour le crédit MR 4 : Fournir la documentation démontrant l'utilisation de matériaux ayant un contenu recyclé d'au moins 10 % (post-consommation + ½ pré-consommation).

          - Fournir une simulation informatique (RADIANCE) démontrant que 75 % ou plus de tous les espaces régulièrement occupés atteignent des niveaux d'éclairement naturel d'un minimum de 25 pieds-bougies (fc) et d'un maximum de 500 pieds-bougies (fc) par ciel clair le 21 septembre à 9 heures et à 15 heures.

        - Soumettre les dessins d'atelier.  Inclure les plans, les élévations et les détails.

        - Soumettre les chartes de couleurs du fabricant montrant la gamme complète des couleurs disponibles pour l'aluminium fini en usine.

          - Sur demande, soumettre des échantillons pour chaque finition apparente requise, dans la même épaisseur et le même matériau que ceux indiqués pour l'ouvrage et dans les dimensions indiquées ci-dessous. Si les finitions impliquent des variations normales de couleur, inclure des ensembles d'échantillons composés de deux unités ou plus montrant toute la gamme des variations attendues.

- Select sandwich panel sample size required.

            - Panneaux sandwichs :  Unités [7" x 12"] [14 "x28"].

            - Aluminium fini en usine : sections de 5" de long

        - Soumettre le certificat de l'installateur, signé par l'installateur, certifiant la conformité avec les exigences de qualification du projet.

        - Soumettre les rapports de produits d'une agence d'essais indépendante qualifiée indiquant que chaque type et classe de système de panneaux est conforme aux exigences de performance du projet, sur la base d'essais complets des produits actuels. Les rapports précédents seront acceptés s'ils concernent le fabricant actuel et s'ils sont représentatifs des produits utilisés dans le cadre de ce projet.

Delete product reports below that are not applicable.

          - Les rapports requis (le cas échéant) sont les suivants:

            - Rapport d'évaluation du code international de la construction (AC 177)

            - Propagation de la flamme et de la fumée (UL 723) - Soumettre la carte UL

            - Étendue de la brûlure (ASTM D 635)

            - Différence de couleur (ASTM D 2244)

            - Résistance à l'impact (UL 972)

            - Résistance à la traction (ASTM C 297 après vieillissement selon ASTM D 1037)

            - Résistance au cisaillement (ASTM D 1002)

            - Résistance à la flexion de la poutre (ASTM E 72)

            - Facteur U de l'isolation (NFRC 100)

            - Certification du facteur U du système NFRC (NFRC 700)

            - Coefficient de gain de chaleur solaire (NFRC ou calculs)

            - Facteur de résistance à la condensation (AAMA 1503) (rupture thermique uniquement)

            - Résistance au feu à 1200°F (SWRI)

            - ASTM E1886/1996 ou TAS 201, 202 et 203 (facultatif - débris transportés par le vent)

            - Résistance à la chute (ASTM E 661)

            - Marque de brûlure du revêtement de toiture de classe A (ASTM E 108)

            - (Facultatif) Système de toiture de classe A homologué UL (UL 790) - Soumettre la carte UL

            - (Facultatif) Crédits LEED

- Please consult with Structures Unlimited, Inc. for Daylighting report to be generated for accurate figures to insert.

        - (Facultatif) Fournir un rapport sur l'autonomie en lumière du jour montrant que le système d'éclairage naturel translucide proposé fournira <nombre> lux dans les zones éclairées par le jour pendant une moyenne de <nombre> % des heures de lumière du jour sur l'ensemble de l'année.

      - DOCUMENTS DE CLÔTURE

        - Fournir les manuels d'entretien du projet.

      - ASSURANCE QUALITÉ

        - Qualifications du fabricant:

          - Les matériaux et les produits doivent être fabriqués par une entreprise employée de manière continue et régulière dans la fabrication des matériaux spécifiés pendant une période d'au moins dix années consécutives et qui peut prouver que ces matériaux ont été utilisés de manière satisfaisante dans le cadre d'au moins six projets de taille, de portée et d'emplacement similaires. Au moins trois de ces projets doivent avoir été utilisés avec succès pendant dix ans ou plus.

          - Le système de panneaux doit être répertorié par un service d'évaluation accrédité par l'ANSI, ce qui nécessite des inspections de contrôle de la qualité et des essais d'incendie, de structure et d'infiltration d'eau des systèmes de panneaux sandwich par un organisme accrédité.

          - Les inspections de contrôle de la qualité doivent être effectuées au moins une fois par an et porter sur les installations de fabrication, les composants des panneaux sandwich et les panneaux sandwich de production pour vérifier la conformité à la norme AC177 "Translucent Fiberglass Reinforced Plastic (FRP) Faced Panel Wall, Roof and Skylight Systems" (systèmes de murs, de toits et de puits de lumière translucides en plastique renforcé de fibres de verre), publiée par l'ICC-ES.

        - Qualifications de l'installateur : L'installation doit être effectuée par un installateur expérimenté, qui a travaillé dans le domaine de l'installation des systèmes de panneaux spécifiés pendant au moins deux années consécutives et qui peut prouver qu'il a réalisé de manière satisfaisante des projets de taille, d'étendue et de type similaires.

      - EXIGENCES DE PERFORMANCE

        - Le fabricant est responsable de la configuration et de la fabrication de l'ensemble du système de lanterneau amovible, y compris la superstructure de la poutre caisson en aluminium avec les crochets à œil de levage.

          - Sur demande, inclure les données d'analyse structurelle signées et scellées par l'ingénieur professionnel qualifié responsable de leur préparation.

- Please consult with Structures Unlimited, Inc. to determine the whether the unit will be removed as a complete unit or it will be removed in sections if required due to size.

          - Le lanterneau doit être amovible [en tant qu'unité complète] [en (indiquer la quantité) sections] en soulevant les crochets à œil à l'aide d'une grue.  Le démontage de panneaux individuels ou de petits groupes de panneaux ne répond pas à l'intention de la conception et n'est pas acceptable.

- Insert structural loads, as determined by project’s structural engineer in subparagraphs below.  Insert all loads in PSF, not wind speed.  If drift load is applicable to the project, provide the necessary profile.

          - Charges structurelles : Fournir un système de lanterneau amovible capable de supporter les charges suivantes:

            - Charge vive du toit, sur la surface horizontale projetée, au minimum : <Insérer le nombre> PSF

            - Charge de neige du toit, sur la surface horizontale projetée, minimum : <Insérer le nombre> PSF

            - Charge de dérive de la neige sur le toit, sur la surface horizontale projetée, minimum : <Insérer le nombre> PSF, <Fournir le profil>.

            - Charge de vent de base <Insérer le nombre> PSF calculée selon le code du bâtiment applicable

        - Limites de déflexion:

Based on project conditions or requirements of authorities having jurisdiction, more stringent deflection criteria than the specified option in the subparagraphs below may be required.  Building codes include different deflection criteria depending on whether panel assemblies are classified as components and cladding or as part of the main wind-force-resisting system (for example, where a panel assembly is the structural roof).  For discussion of deflection criteria, see "Deflection" Article in the Evaluations in Section 084500 "Translucent Wall and Roof Assemblies."

          - Panneaux de lucarne :  Limité à [l/60] ou <Insérer la flèche> de la portée libre.

        - (Facultatif) Résistance à l'impact des débris transportés par le vent:

Retain subparagraphs below if required. The International Building Code establishes criteria for buildings in hurricane prone regions. Level of Protection, Wind Zone and Elevation above grade determine required Missile. Insert Missile required, more than one type may be required on a project.

          - Les panneaux translucides doivent être résistants aux chocs et satisfaire aux exigences d'une norme de résistance aux chocs approuvée : ASTM E 1996 et ASTM E 1886 ou TAS 201, 202 et 203.

          - Le système de panneaux doit être conçu pour répondre aux exigences du missile <Insérer le missile> conformément à la norme ASTM E 1996.

      - DESIGN

        - Description : Système de lanterneau amovible

- Retain subparagraphs below if information noted below is available. Remove subparagraphs below if information has not yet been finalized. If information is not known, it is best to remove subparagraphs to avoid possible conflicts with the final contract documents.

          - Taille nominale : <Envergure de l'insert> x <Longueur de l'insert>

          - Dimensions de la poutre en aluminium : [4 "x8"] [5 "x10"] [6 "x13"] [6 3/8 "x 16"] [6 3/8 "x18"].

          - Pente du toit : <Insérer l'angle>

        - Des crochets de levage doivent être incorporés si nécessaire.  Les boulons d'ancrage doivent être accessibles de l'extérieur en retirant le solin périphérique.

      - LIVRAISON, STOCKAGE ET MANUTENTION

        - Livrer le système de lanterneau amovible, les composants et les matériaux dans l'emballage de protection standard du fabricant.

        - Stocker les panneaux amovibles du système de lanterneau sur le bord long, à plusieurs pouces au-dessus du sol, bloqués et sous couverture pour éviter tout gauchissement, conformément aux instructions de stockage et de manipulation du fabricant.

      - GARANTIE

Extended Warranties will not apply to all systems, designs, or applications. Please consult Structures Unlimited, Inc.  They may be available depending on project design, scope, location and exposure at additional cost.

        - Fournir une garantie écrite du fabricant et de l'installateur s'engageant à réparer ou à remplacer le système de lanterneau amovible en cas de défaut de matériaux ou de fabrication dans un délai d'un an à compter de la date de livraison. Les défauts de matériaux ou de fabrication comprennent les fuites, les déformations excessives, la détérioration de la finition du métal au-delà du vieillissement normal, les défauts des accessoires, des panneaux sandwichs translucides isolés et des autres composants de l'ouvrage.

        - Extension de garantie du panneau : <Insérer la garantie étendue si nécessaire selon les critères> ans à compter de la date de livraison.

        - Extension de la garantie sur les finitions appliquées en usine par le fabricant : <Insérer la garantie prolongée si nécessaire selon les critères> ans à compter de la date de livraison.

- PARTIE 2: PRODUITS

      - MANUFACTURER

        - Les produits fabriqués par Structures Unlimited, Inc. constituent la base de cette spécification. D'autres fabricants peuvent soumissionner pour ce projet à condition de se conformer à toutes les exigences de performance de cette spécification et d'en fournir la preuve.  La mention du nom d'autres fabricants dans la présente spécification ne constitue pas une approbation de leurs produits et ne les dispense pas de se conformer à toutes les exigences de performance contenues dans la présente spécification.

        - Structures Unlimited, Inc., Tel: (800) 225-3895 – Fax: (603) 627-0798 – Courriel: info@structuresunlimitedinc.com

      - COMPOSANTS DU PANNEAU

        - Feuilles de couverture

          - Faces translucides : Fabriquées à partir de résines thermodurcissables renforcées de fibres de verre, formulées spécifiquement pour un usage architectural.

            - Les faces en thermoplastique (par exemple, polycarbonate, acrylique) ne sont pas acceptables.

            - Les feuilles de surface ne doivent pas se déformer, fléchir ou couler lorsqu'elles sont soumises au feu ou aux flammes.

          - Feuilles intérieures:

Specify 50 for the standard panel, which meets IBC Class B Interior Finish requirements for most building spaces.

Specify 25 which meets IBC Class A which may be required in unsprinklered, occupied spaces or exitways – see interior finish table in IBC Chapter 8

Specify 25 or less for canopies per IBC 3105.4.

            - Propagation de la flamme : Homologué par les Underwriters Laboratories (UL), qui exigent des tests périodiques inopinés, avec un indice de propagation de la flamme ne dépassant pas [50] [25] [25 ou moins pour les auvents] et un dégagement de fumée ne dépassant pas [250] [350-400 pour les auvents] lors d'essais conformes à la norme UL 723.

            - L'étendue de la brûlure selon la norme ASTM D 635 ne doit pas être supérieure à 1".

          - Feuilles de surface extérieures

Color stability – For standard exterior face: select 5 years exposure.

If for UL Listed Class A Roof or Canopy, Class A sheet face required: select 3 years.

            - Stabilité de la couleur : L'épaisseur totale de la feuille de surface extérieure ne doit pas changer de couleur de plus de 3 unités CIE DELTA E selon la norme ASTM D 2244 après [3] [5] ans d'exposition aux intempéries dans le sud de la Floride à 5° d'orientation vers le sud, déterminée par la moyenne d'au moins trois échantillons blancs avec et sans film protecteur ou revêtement afin de garantir la stabilité de la couleur à long terme. La stabilité de la couleur ne doit pas être affectée par l'abrasion ou les rayures.

            - Résistance : La feuille de surface extérieure doit avoir une résistance uniforme, être impénétrable à l'aide d'un crayon tenu à la main et repousser un impact minimum de [70 ft. lbs.] [230 ft. lbs.] sans fracture ni déchirure lorsqu'elle est frappée par une bille de 3-1/4" de diamètre et de 5 lb en chute libre, conformément à la norme UL 972.

            - (Facultatif) Résistance : La feuille de surface extérieure doit avoir une résistance uniforme, le panneau devant être conforme aux normes ASTM E1996 et ASTM E1886 ou TAS 201, 202 et 203.

            - Protection contre l'érosion : Barrière anti-érosion intégrée en verre.

          - L'apparence:

CAUTION: Face sheet colors affect solar properties. Refer to Light Transmission/SGHC chart.

Exterior face sheets:  Enter thickness and color.

Standard exterior face sheet is .070” thick and is available in standard White or Crystal.

Optional Kal-tints are available in Greenish-Blue, Aqua, Rose and Ice-Blue.

Optional Hi-Impact is .052” thick in White only.

UL Class A roof – Enter .070” thick and is available in standard White Type A or Crystal Type A

Canopy – Enter .070” thick and is available in standard White Type A or Crystal Type A.

Missile D – Enter .060 Hurricane Hi-impact and White in color.

Missile C – Enter .052” Hi-impact and White in color.

Missile A – Enter .070” and White or Crystal (standard colors) or Kal-tints (optional colors)

Interior face sheet: Enter thickness and color.

Standard interior face sheet, either flame spread, is .045” thick and is available in White or Crystal.

Optional Hi-Impact is .052” thick in White only.

            - Feuille de surface extérieure : Lisse, <Insérer l'épaisseur> et <Insérer la couleur> en couleur.

            - Feuille de surface intérieure :  Lisse, <Insérer l'épaisseur> épaisse et <Insérer la couleur> en couleur.

            - L'épaisseur des feuilles de surface ne doit pas varier de plus de ± 10 % et leur couleur doit être uniforme.

        - Noyau de la grille:

The grid core may be aluminum or a thermally broken composite of aluminum and fiberglass for maximum thermal efficiency.

Note 1: select Aluminum or thermally broken composite.

Delete note 2 if aluminum I-beam grid core is selected.

          - [L'âme de la poutre en I doit être en alliage 6063-T6 ou 6005-T5 et être traitée avec des dispositions pour l'emboîtement mécanique des meneaux et du périmètre. La largeur de la poutre en I ne doit pas être inférieure à 7/16".

          - Rupture thermique de la poutre en I :  Minimum 1", composite de fibre de verre thermodurcie.

        - Adhésif pour stratifié:

          - Adhésif de type résine à chaud et à pression conçu pour les panneaux sandwichs structuraux, avec un minimum de 25 ans d'utilisation sur le terrain. L'adhésif doit satisfaire aux exigences des tests spécifiés par l'International Code Council "Acceptance Criteria for Sandwich Panel Adhesives" (critères d'acceptation pour les adhésifs des panneaux sandwich).

          - Résistance minimale à la traction de 750 PSI lorsque l'assemblage du panneau est testé selon la norme ASTM C 297 après deux expositions à six cycles chacune des conditions de vieillissement prescrites par la norme ASTM D 1037.

          - Résistance minimale au cisaillement de l'adhésif du panneau selon la norme ASTM D 1002 après exposition à quatre conditions distinctes:

            - 50% d'humidité relative à 68° F : 540 PSI

            - 182° F : 100 PSI

            - Vieillissement accéléré selon ASTM D 1037 à température ambiante : 800 PSI

            - Vieillissement accéléré selon ASTM D 1037 à 182° F : 250 PSI

      - CONSTRUCTION DES PANNEAUX

        - Fournir des panneaux sandwichs composés de feuilles de surface translucides renforcées de fibre de verre, laminées sur une grille de poutres en I s'emboîtant mécaniquement.  La ligne de collage doit être droite, couvrir toute la largeur de la poutre en I et présenter un bord net et précis.

1. Select 2 ¾” or 4” panels.

2-4. Light Transmission, Solar Heat Gain Coefficient and Panel U-factor are closely linked and must be specified accordingly. Refer to Light Transmission/SHGC Chart.

Furthermore, light transmission needs to be carefully chosen to meet the daylighting expectations of the owner to avoid too much light with resulting unwanted glare and solar heat or too little light to be useful. Kalwall offers a modeling service – See www.DaylightModeling.com, which should be performed and agreed upon prior to final design and specification.

5. Panel U-factors specified are for just the panel itself. The National Fenestration Rating Council has established standardized procedures for comparing fenestration systems based on a complete installed system. View the NFRC Certified Systems values chart for most Kalwall systems. In order to find the appropriate value, specifier must know the properties of the panel specified above as well as the nature of the installation system for the project.

6. Insert Grid nominal size (as viewed) and pattern. Standard grids 12 x 24 shoji, 8 x 20 shoji, or 12” x 12” square pattern called Tuckerman. Custom sizes and patterns available.

          - Épaisseur : [ 2-3/4"] [ 4"]

          - Transmission de la lumière : <Insérer la valeur> %

          - Coefficient de gain de chaleur solaire :  <Insérer la valeur>

          - Facteur U du panneau par un laboratoire certifié NFRC : <Insérer le facteur U>

          - Le système complet de panneaux isolés doit avoir un facteur U certifié par le NFRC de : <Insérer le facteur U du NFRC>.

          - Motif de la grille : Taille nominale <Insérer la taille de la grille> ; motif <Insérer le motif>.

        - Les panneaux standard ne doivent pas fléchir de plus de 1,9" à 30 PSF dans une portée de 10'-0" sans cadre de soutien selon la norme ASTM E 72.

        - Les panneaux standard doivent résister à un feu de 1200° F pendant au moins une heure sans s'effondrer ni s'enflammer à l'extérieur.

        - Panneaux à rupture thermique : Facteur de résistance à la condensation minimum de 80 selon AAMA 1503, mesuré sur la ligne de collage.

The following two paragraphs apply to removable skylight assemblies.

Delete paragraphs E and F if not applicable. Consult IBC or local Code authority for requirements.

Standard removable skylight panels pass Class A Burning Brand.

UL790 Class A Built Up Roof construction is available as an option. Delete line 2 if not required.

        - Système de lanterneau amovible

          - Le système de lanterneau amovible doit passer le test de la marque de brûlure des toits de classe A selon la norme ASTM E 108.

          - 2) (Facultatif) Le système de toiture doit être homologué UL comme toiture de classe A par UL 790, ce qui nécessite des inspections périodiques inopinées en usine et de nouveaux tests par les Underwriters Laboratories.

        - Le système de lanterneau amovible doit satisfaire aux exigences de l'OSHA 1910.23 en matière de chute, comme l'ont démontré les essais réalisés conformément à la norme ASTM E 661, et ne nécessite donc pas d'écrans ou de garde-corps supplémentaires.

      - LATTES ET SYSTÈME DE FERMETURE DU PÉRIMÈTRE

        - Système de fermeture : Alliage d'aluminium extrudé 6063-T6 et 6063-T5 et système de fermeture à vis de type clamp-tite.

        - Ruban d'étanchéité : Standard du fabricant, pré-appliqué au système de fermeture en usine dans des conditions contrôlées.

        - Attaches : Vis en acier inoxydable de différentes séries pour les fermetures en aluminium, à l'exclusion des fixations finales au bâtiment.

        - Finition : Finition appliquée en usine par le fabricant, conforme aux exigences de performance de l'AAMA 2604.  La couleur doit être <Insérer la couleur et le numéro> [choisie parmi les normes du fabricant].

      - SUPERSTRUCTURE

- Select design required for the application – “rigid frame”, “minimal outward thrust” or “truss”.  Consult with Structures Unlimited, Inc. to ensure correct design is selected.

        - La superstructure doit être préfabriquée à partir de poutres-caissons en alliage d'aluminium extrudé 6005-T5, 6005A-T61 ou 6061-T6.  Les métaux ferreux ne sont pas autorisés.  Toutes les pièces doivent être pré-assemblées en usine et démontées pour l'expédition.  Le système doit être de type <Insert Design> [cadre rigide] [poussée extérieure minimale] [treillis].

- Insert a color from manufacturer’s standards. Consult with Structures Unlimited, Inc.

        - Finition: Finition appliquée en usine par le fabricant, conforme aux exigences de performance de l'AAMA 2604.  La couleur doit être <Insérer la couleur et le numéro> [choisie parmi les normes du fabricant].

        - La conception et les calculs des systèmes structuraux en aluminium doivent être fournis conformément au document "Specifications for Aluminum Structures" de l'Association de l'aluminium et au code du bâtiment en vigueur.  Les calculs de conception doivent être préparés et estampillés par un ingénieur agréé.

        - La superstructure doit comporter des anneaux de levage permanents permettant de soulever l'unité à l'aide d'une grue.

- PARTIE 2: EXÉCUTION

      - EXAMEN

        - L'installateur examine les substrats, la structure porteuse et les conditions d'installation.

        - Ne pas procéder à l'installation d'un lanterneau structurel amovible tant que les conditions insatisfaisantes n'ont pas été corrigées par l'entrepreneur général.

      - PRÉPARATION

        - Protection du métal:

          - L'entrepreneur général doit préparer les fondations, les bordures, les semelles et/ou les linteaux en isolant du système en aluminium les matériaux dissemblables susceptibles de provoquer une électrolyse.

          - Lorsque l'aluminium entre en contact avec des métaux différents, il faut le protéger contre l'action galvanique en peignant les surfaces de contact avec un apprêt ou en appliquant un scellant ou un ruban recommandé par le fabricant à cette fin.

          - Lorsque l'aluminium entre en contact avec du béton, de la maçonnerie ou du bois traité sous pression, protéger les surfaces de contact contre la corrosion en les peignant avec une peinture bitumineuse ou en appliquant la méthode recommandée par le fabricant.

        - L'entrepreneur général installe des bordures conçues pour résister à la poussée générée par le lanterneau.

        - L'entreprise générale doit fournir les enceintes temporaires nécessaires.

      - INSTALLATION

        - Installer le système de lanterneau amovible conformément aux recommandations d'installation du fabricant et aux dessins d'atelier approuvés.

          - Ancrer solidement les composants à l'aide d'un système d'attache mécanique permanent.

          - S'adapter aux mouvements thermiques et mécaniques.

        - Après que les autres corps de métier ont terminé les travaux sur les matériaux adjacents, inspecter soigneusement l'installation des panneaux translucides et faire les ajustements nécessaires pour assurer une installation correcte.

Delete Section 3.4 if not applicable.

      - CONTRÔLE DE LA QUALITÉ SUR LE TERRAIN

        - Essai à l'eau : l'installateur doit tester les lanterneaux conformément aux procédures de la norme AAMA 501.2.

        - Réparer ou remplacer les travaux qui ne passent pas l'essai ou qui sont endommagés par l'essai et refaire l'essai.

      - NETTOYAGE

        - Nettoyer le système de lanterneau immédiatement après l'installation.

        - Se référer aux recommandations écrites du fabricant.

FIN DE LA SECTION 086300